D.08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

1.	WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków drogowych z elementów prefabrykowanych w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi  powiatowej Nr 1199B  Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieków z elementów prefabrykowanych, w postaci ścieku drogowego trójkątnego, zgodnie z KPED 01.05.

1.4.	Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Stosowane materiały

Do wykonania ścieku należy stosować następujące materiały:

- prefabrykowane elementy betonowe, wg KPED 01.05,

- beton (do ławy fundamentowej),

- podsypka cementowo - piaskowa,

- piasek, pospółka lub żwir.

2.2.	Elementy prefabrykowane

Do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych należy użyć betonu klasy B30 według PN-B-06250 „Beton zwykły" o następujących parametrach:

- ścieralność na tarczy Boehmego 3,5 mm,

- nasiąkliwość do 5%,

- mrozoodporność, po 150 cyklach zamrażania i odmrażania:

- pęknięcia niedopuszczalne,

- ubytek masy, nie więcej niż 20%

- obniżenie wytrzymałości, nie więcej niż 20%

Producent betonowych elementów prefabrykowanych w świadectwie zgodności zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane prefabrykaty.

2.3.	Beton (ława z oporem)

Do wykonania ławy pod ściekiem na zjazdach należy stosować beton klasy C12/15 według PN-B-206-1 „Beton. Część 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność".

2.4.	Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego".

2.5.	Piasek

Do wypełnienia spoin pomiędzy elementami betonowymi należy stosować piasek spełniający wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych".

3.	SPRZĘT

Ściek należy wykonywać ręcznie. Do zagęszczenia należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4.	TRANSPORT

Elementy betonowe można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, zaprawy cementowo - piaskowej i podbudowy powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Przygotowanie podłoża

Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane". Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej próby Proctora. Tolerancja dla wymiarów koryta wynosi ± 2 cm.

5.2.	Wykonanie ławy z oporem

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Betonowanie ław należy wykonać warstwami zgodnie z PN-B-06251 „Roboty kamienne i żelbetowe".

Co 50 m należy wykonywać szczeliny dylatacyjne wypełnione masą zalewową.

5.3.	Wykonanie ścieku

Betonowe elementy prefabrykowane należy układać na podsypce cementowo -piaskowej. Pochylenie podłużne ścieków powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Szczeliny pomiędzy elementami betonowymi powinny mieć szerokość do 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową. Szczelinę pomiędzy elementami betonowymi, nad szczeliną dylatacyjną ławy fundamentowej należy wypełnić masą zalewową.

Połączenie pomiędzy elementami betonowymi i nawierzchnią asfaltową należy wypełnić masą zalewową.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykonać badania elementów betonowych:

- sprawdzenie kształtu i wymiarów, zgodnie z tablicą 1,

- sprawdzenie uszkodzeń, zgodnie z tablicą 1,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2.

Pomiar kształtów i uszkodzeń należy wykonać dla 10 losowo wybranych prefabrykatów betonowych, dla każdej dostarczonej partii.

Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia elementów betonowych

| L.p. | Cecha | Tolerancja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość „l" | ±3 mm |
| 2 | Szerokość „b" | ±3 mm |
| 3 | Wysokość „h" | ±5 mm |
| 4 | Wklęsłość lub wypukłość powierzchni bocznych | 2 mm |
| 5 | Szczerby i uszkodzenia: - na powierzchniach górnych, - na innych powierzchniach: • maksymalna liczba uszkodzeń • długość uszkodzeń • głębokość uszkodzeń | niedopuszczalne 2 20 mm 6 mm |

6.2.	Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1.	Sprawdzenie koryta

Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2. Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami:

- rzędne wysokościowe			± 2 cm,

- równość					± 2 cm,

- spadek poprzeczny i podłużny       	± 0,5%.

6.2.2.	Badania ław betonowych

Wytrzymałość betonu należy zbadać na 3 próbkach (1 seria) dla 300 m wykonanej ławy.

Cechy geometryczne ławy należy sprawdzać:

- wysokość i szerokość ławy		2 razy na 100 m,

- równość górnej powierzchni ławy	2 razy na 100 m,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.

Dopuszczalne odchyłki od wielkości projektowanych wynoszą:

- dla wysokości ławy			± 10%,

- dla szerokości ławy			±10%,

- równość górnej powierzchni ławy	prześwit 1 cm pod łatą 3-metrową,

- profil górnej powierzchni		± 1 cm,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku  ± 2 cm.

6.2.3.	Badania ścieków

Badania betonowych elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1. dla jednego elementu na 200 wbudowanych sztuk. Ustawienie elementów należy sprawdzić:

- ustawienie w planie	- co 100 m,

- wysokość		- co100m,

- równość górnej powierzchni	- 2 razy na 100 m,

- wypełnienie spoin	- co 10 m (spoiny powinny być wypełnione całkowicie),

- grubość podsypki	- co 100 m.

Dopuszczalne odchyłki od wielkości projektowanych wynoszą:

- wysokość				± 1 cm,

- równość górnej powierzchni	± 0,8 cm (pod 4 metrową łatą brukarską),

- usytuowanie w planie		5 cm (bez widocznych nierówności w linii prostej 					i załamań na łukach),

- grubość podsypki			± 1 cm.

Wypełnienie spoin badamy poprzez wydłubanie zaprawy z części spoiny na połowę jej głębokości.

6.2.4.	Inne materiały

Jakość zaprawy cementowo - piaskowej, podsypki cementowo - piaskowej i masy zalewowej należy sprawdzić wizualnej w czasie trwania robót.

6.3.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ścieku

Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzeń kostek betonowych należy je wymienić na nowe.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego ścieku betonowego.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m wykonanego ścieku obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania,

- wykonanie i zagęszczenie koryta,

- wykonanie ławy betonowej z oporem,

- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- ułożenie elementów betonowych i wypełnienie szczelin,

- przeprowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych określonych w ST.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-06050	 Roboty ziemne budowlane

- PN-B-06250	 Beton zwykły

- PN-B-06711	 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

- PN-B-10021	 Prefabrykaty e z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111	 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.

6.	PN-B-19701	Cement do powszechnego   użytku.   Skład,   wymagania   i   ocena

zgodności.

7.	PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.